|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 - REVESTIMENTOS | 14.1 – ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |
| SERVIÇO: Colocação de Azulejos, Cerâmicas e Pastilhas. | Unidade: m2 | POS N.º – 23 R1 | 24/03/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |

- Mão de obra: Azulejista/ladrilhista e servente. - Material para azulejo (conforme o tipo de serviço): Azulejo branco 15x15cm, areia média, cal hidratada, cimento branco, cimento Portland, cimento colante e cola especial PVA - Material para cerâmica (conforme o tipo de serviço): Cerâmica esmaltada/decorativa, areia média, cal hidratada, cimento Portland, cimento colante. cola especial PVA - Material para pastilha (conforme o tipo de serviço): pastilha 5x5cm, pastilha de porcelana esmaltada, pasta de cimento branco, argamassa pré-fabricada tipo massa fina, ácido muriático, soda cáustica, areia média, cimento Portland - Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa e assentamento do acabamento, exceto rejuntamento. No entanto a composição do azulejo e da pastilha inclui o rejunte com cimento branco. - Não considera ferramentas, andaimes, balancim e guinchos.

# Critério de Medição:

- Medição pela área efetiva, descontando todas as aberturas. Incluir as áreas de espaletas, faixas, etc. - As “pastilhas de porcelanas em faixas” são medidas em m (metro linear), exceto “pastilhas de porcelanas em faixas até 40cm de largura” que são medidas em m2 (metro quadrado) - Não incluir as perdas, pois as perdas já estão incluídas nas composições (5% ou 10% conforme o tipo de revestimento e 2% para as pastilhas)

# Procedimento Executivo:

- Utiliza o cimento colante, no mínimo o AC-II

# Normas Técnicas relacionadas:

- NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenarias, revestimentos e acabamentos. - NBR 8214 - Assentamento de azulejos. - NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento - NBR 13816 - Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia - NBR 13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação - NBR 13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios

# Serviços Principais Relacionados:

- C0007 - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm - M2 - C0334 - AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA .E AREIA TRAÇO 1:2:8 - M2 - C0336 - AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE - M2 - AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/COLA A BASE DE PVA - M2 - AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO COLANTE - M2 - AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CIMENTO COLANTE - M2 - C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE - M2 - C4432 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2 - C4434 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE # ACIMA DE 30x30cm - M2 - C4443 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE # ACIMA DE 30x30cm - M2 - C0766 - CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA - M2 - C1801 - -MOSAICO VIDROSO C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA - M2 - C4411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA - M2 - C1849 - PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. - - M2 - C1853 - PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA - M2 - C1861 - PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS ATÉ 40cm DE LARGURA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA – M2. - C1857 PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE ATÉ 4 cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA # ( até 25 a 40cm – M (metro linear) - C1850 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS - M2 Obs. Com argamassa pré-fabricada. - C1858 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFICIES CURVAS - M2 Obs. Com cimento, cal e areia. - TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - M2

# Observações:

# PEI-4 e PEI-5: Classificação da cerâmica quanto à resistência ao desgaste por abrasão. O PEI-4 é utilizado para alto tráfego de pessoas e o 5 para altíssimo tráfego.

# Estimativas de consumo:

# Aprovação: SUPER/SUPAD

# MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/03/2014 - R: 24/3/2014

TCPO 10- PÁG (339...) -  ÍNDICE DA TCPO = 569.