|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 – PISOS | 15.1 – PISOS INTERNOS |  |  |
| SERVIÇO: Colocação de Pisos Cerâmicos e Rejuntamentos. | Unidade: m2 | POS N.º – 25 R1 | 11/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |

- Mão de obra: Ladrilhista e servente. - Material para cerâmica (conforme o tipo de serviço): Cerâmica esmaltada, areia média, cimento, argamassa colante pré-fabricada. - Material para rejuntamento (conforme o tipo de serviço): argamassa pré-fabricada para rejuntamento, argamassa pré-fabricada para rejuntamento à base de epóxi. - Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa e assentamento do piso cerâmico. O rejuntamento e a regularização da base são serviços à parte. - Consideram-se material e mão de obra para preparo da argamassa de rejuntamento, aplicação da argamassa e limpeza das juntas. - Não considera ferramentas, andaimes, balancim e guinchos.

# Critério de Medição:

- Medição pela área efetiva, descontando todas as aberturas. - Não incluir as perdas, pois as perdas já estão incluídas na composição do piso cerâmico.

# Procedimento Executivo:

- Utilizar a argamassa colante, no mínimo o AC-II que também pode ser para porcelanato. - O rejuntamento deve ser executado 12 horas após o assentamento da cerâmica. - Deve-se observar as recomendações do fabricante quanto a largura das juntas.

# Normas Técnicas relacionadas:

- NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenarias, revestimentos e acabamentos. - NBR13753:1996 – confirmada em 2012 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento - NBR 9817:1987 em vigor - Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento. - NBR 14081-2:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmicas – Execução

# Serviços Principais Relacionados:

- C4437 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO – M2. - C4439 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO – M2. - C2996 – CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO – M2. - C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO – M2. - C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) – M2. - C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) – M2. - C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) # acima de 30x30 – M2. - C2780 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) # acima de 30x30 – M2. Serviços auxiliares: - C2103 - REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) – M2. - C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO – M2. - C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm # 1:4 # 1:5 – M2. - C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE – M2.

# Observações:

# É importante observar que a largura das juntas de dilatação dependem das dimensões da cerâmica.

# Estimativas de consumo:

# Área do rejuntamento = área do piso cerâmico. - Verificar que o total do piso cerâmico é menor que a área construída do imóvel.

# Aprovação: SUPER/SUPAD

# MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 26/03/2014

TCPO 10- FL (309) -   TCPO12 – PÁG 201

| Resitência à Abrasão - PEI | Resistência ao desgaste por abrasão |
| --- | --- |
| 0 | uso exclusivo em parede |
| 1 | baixíssimo tráfego |
| 2 | baixo tráfego |
| 3 | médio tráfego |
| 4 | alto tráfego - Restaurantes, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público, escadas, hospitais e hotéis. |
| 5 | altíssimo tráfego - Áreas comerciais externas: áreas industriais, aeroportos e supermercados. |