|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 – PAREDES E PAINÉIS | # 8.1 – ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  |
| SERVIÇO: Alvenaria de Bloco Cerâmico Furado e de Tijolo Comum. | Unidade: m2 | POS N0 01 R3 | 28/05/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - Materiais: Areia, cimento, cal hidratada e bloco cerâmico ou tijolo comum. - Material e mão de obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área da alvenaria, descontando-se áreas de aberturas que exceder a 2,00m2. - Não são descontadas vigas de concreto embutidas nas alvenarias com altura menor ou igual a 30cm. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Executar a marcação. - Verificar o prumo da alvenaria. - As juntas entre os blocos dever estar completamente cheias. - As juntas verticais não dever coincidir entre fiadas contínuas. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 15270-1; .NBR 15270-2 e NBR 15270-3 – Componentes cerâmicos. - NBR 8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |

- C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP = 9 cm. - M2. Tem também com esp. de 19 cm. - C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP.=1 0cm (1:2:8). - M2. Tem também com as espessuras de 20 e 30 cm. - C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8. ESP = 5 cm – M2. Tem também com as espessuras de 10; 20 e 30 cm. - C3614 - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm. Tem também de esp = 22 cm. - C0061 - ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO. # Tem também de 1 vez - C3612 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 14 cm . Tem também o tipo Stone colorido. - C0049 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (6,7x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 6,70 cm. - M2. Tem também a espessura de 9 cm. - C3744 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 14 cm. - M2. Tem também a espessura de 19 cm..

# Observações:

- A tabela da SEINFRA não tem alvenaria de tijolo cerâmico com argamassa sem a cal. - Recomendamos que o setor de orçamento crie o serviço de alvenaria com areia e cimento.

# Metodologia de cálculo:

- Contorno da alvenaria multiplicado pela altura, subtraindo-se cada abertura que exceder a 2,00 m2.

# Aprovação – SUPER/SUPAD

Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 7/3/2014

Pág 202 da TCPO10 – perda de 5% para blocos cerâmicos e 30% para argamassas