|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 14 - REVESTIMENTOS | 14.3 – ARGAMASSAS PARA TETOS |
| SERVIÇO: Colocação de Chapisco, Emboço e Reboco em Tetos. | Unidade: m2 | POS N.º – 24 R1 | 11/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Pedreiro e servente. Material (conforme o tipo de serviço): Areia, cal, cimento, argamassa pré-fabricada. Considera material e mão de obra para execução das mestras, preparo e aplicação da argamassa. Não considera ferramentas, andaimes, etc. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área efetiva, descontando todas as aberturas. |
| Procedimento Executivo: |
| O emboço deve ser iniciado 24 horas após a aplicação do chapisco A espessura da camada de reboco deve ter no mínimo 3 mm e no máximo 5 mm. Desvio de prumo tolerável: 3 mm por metro. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenaria, revestimentos e acabamentos NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO. # 1:4 - M2 C0779 - CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO - M2 C1218 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO. – 18,55 # Traço 1:2:11 (C1217) - M2 C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO - M2 C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO - M2 (Obs. Considerar este serviço como massa única, isto é, emboço + reboco) C2114 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PEN. TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO # 1:3 # 1:4,5 - M2 C3032 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO # TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO. - M2 |
| Observações: |
| Deverá ser criado o serviço “reboco – massa única”. |
| Estimativas de consumo para obras novas: |
| O somatório do chapisco = somatório do forro EMBOÇO do forro = CHAPISCO do forro que será rebocado (aproximado) REBOCO = EMBOÇO (aprox.) |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 26/03/2014 |

TCPO 10- PÁG 323 (327) - EMBOÇO em teto com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5, e=20 mm - unidade: m2