| ‘ | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 6 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 6.6 - ARMADURAS |
| SERVIÇO: Formas para Concreto | Unidade: kg | POS N.º – 10 R2 | 04/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Armador/ferreiro e ajudante. Materiais: Arame recozido e aço (armadura). Não inclui as perdas pois estas estão previstas na composição da Seinfra. Perda de 20% para o aço CA-25 e 15% para os demais. Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.. |
| Critério de Medição: |
| Medição real em peso das armaduras nas plantas de ferragens, sem inclusão das perdas. |
| Procedimento Executivo/fiscalização: |
| A fiscalização deverá verificar o cumprimento dos projetos e liberar somente o serviço executado dentro das formas. |
| Normas Técnicas Relacionadas: |
| NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação (válida a partir de 03/03/2008) |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C0213 - ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm - KG C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG |
| Observações: |
| Conforme a TCPO 10 as perdas variam entre 4% a 16%.. |
| Estimativas de Consumo: |
| Nas fundações (blocos e cintas) = volume do concreto das fundações multiplicado por 80, isto é, 80kg/m3. O livro do Ávila sugere 105 kg/m3. Nas estruturas = volume do concreto das estruturas multiplicado por 80 a 120 kg. Em lajes maciças = 50 kg/m3. Em vigas = 85 kg/m3. Em pilares: 95 kg/m3. (Sugestões do livro do autor Ávila) |
| Aprovação – SUPER/SUPAD |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014 – Revisão 1: 18/3/2014 |

Pág 147 (151) da TCPO10 –  ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-25, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra - unidade: kg