|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 11 – COBERTURA | 11.3 – TELHA |
| SERVIÇO: Colocação de Telha de Fibrocimento. | Unidades: m2 | POS N.º – 41 R1 | 23/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Carpinteiro e ajudante. Materiais para telha de fibrocimento (C2445): Conjunto vedação, parafuso com rosca soberba e telha fibrocimento ondulada. Materiais para retelhamento com telha de fibrocimento (C2203): Conjunto vedação, massa de vedação, parafuso com rosca soberba. Considera material e mão de obra para colocação, corte e fixação de telhas de fibrocimento. O retelhamento com telha de fibrocimento inclui somente mão de obra e material de fixação. Portanto a telha deverá ser colocada em orçamento à parte. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área de projeção horizontal da telha, pois a declividade é considerada nos coeficientes da composição. |
| Procedimento Executivo: |
| A inclinação mínima varia de 10º (17,6%) até 15º (27%) e depende do tipo de telha. Verificar no manual do fabricante da telha a inclinação mínima da estrutura. As telhas estruturais tem inclinação em torno de 2º (3%) a 5º (9%). Os materiais de fixação para a coberta e os traspasses deverão seguir o projeto e/ou recomendações do fabricante. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas NBR 7196:2012 em vigor - Folha de telha ondulada de fibrocimento – Procedimento. NBR 7581-1:2012 em vigor - Telha ondulada de fibrocimento - Classificação e requisitos. NBR 15210-1:2013 em vigor – Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios - Classificação e requisitos. NBR 8055:1985 em vigor - Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixação de telhas de fibrocimento - Dimensões e tipos – Padronização. NBR 5639:2012 - Emprego de chapas estruturais de cimento-amianto. |
| Serviços Principais Relacionados: |

C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% C3745 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% C4446 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO C2444 - TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA, INCLINAÇÃO 18% C2447 - TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% C2437 - TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3% C2438 - TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3% C2439 - TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9% C2440 - TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA DELTA INCLINAÇÃO 3% C2441 - TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3% C2442 - TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3% C2443 - TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27% C2203 - RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO C0800 - COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS C0801 - COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 90 C/ APOIOS C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) C0995 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49 C1000 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA C1005 - CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA C1006 - CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

Observações:

Observar o serviço de colocação de telhas que inclui ou não o madeiramento.

Quantitativos aproximados:

Calcular a área pelo contorno em planta da coberta utilizando o CAD ou pela multiplicação do comprimento pela largura da coberta em projeção horizontal.

Aprovação: SUPER/SUPAD

MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – DATA INICIAL: 22/04/2014

TCPO 10-Pág. 249(253) -  COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 4 mm, altura 24 mm, largura útil 450 mm, largura nominal 500 mm, inclinação 27% - unidade: m2.