|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 14 - REVESTIMENTOS | 14.1 – ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |
| SERVIÇO: Colocação de chapisco, emboço e reboco. | Unidade: m2 | POS N.º – 22 R2 | 11/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Pedreiro e servente. Material (conforme o tipo de serviço): Areia, cal, cimento, argamassa pré-fabricada, barita e gesso. Considera material e mão de obra para execução das mestras, preparo e aplicação da argamassa. Não considera ferramentas, andaimes, balancim e guinchos. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área efetiva, descontando abertura cuja área exceda a 2,00 m2 em cada vão. Exemplo: abertura com 5,00 m2, descontar 5 – 2 = 3,00 m2). Para medição de pérgulas, multiplica-se por 3 a área desenvolvida. Para a medição de pilares redondos, multiplica-se por 1,5 sua área. Existindo elementos decorativos, multiplica-se por 2 (dois) sua área..(Fonte: TCPO7). Superfícies salientes acima de 5cm (beirais, chambranas, borduras, lesinas, pilares, espaletas, etc.) são medidos em desenvolvimento. Enchimento em rasgo de parede (metro linear) será utilizado em paredes antigas para reposição de argamassas para fechamento de tubulações. |
| Procedimento Executivo: |
| O emboço deve ser iniciado 24 horas após a aplicação do chapisco. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenaria, revestimentos e acabamentos NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 C0777 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE - M2 C3246 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 - M2 C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 – 1:4 – 1:5 – 1:6 – 1:7 - M2 C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - 1:4 – 1:5 – 1:6 - M2 C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25 mm (1/2" A 1") – 32 a 50 mm e 65 a 100 mm. - M2 C1245 -ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm - M2 C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm - M2 C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 # 1:4 – 1:5 – 1:6 – 1:7. - M2 C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 # 1:4 – 1:5 – 1:6 – 1:7 - M2. C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE # ESP = 20 mm. - M2 C2108 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE - M2 C2127 - REBOCO COM BARITA - M2 C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2 C4509 - REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M2 |
| Observações: |
| Na ausência de especificação do tipo de argamassa e/ou do traço, utilizar: C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE C3080 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE. (Não existe a opção de reboco fino com cimento e areia) C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 - (INCLUI REBOCO E EMBOÇO) |
| Estimativas de consumo para obras novas: |
| O somatório do chapisco é menor ou igual ao dobro do somatório da alvenaria correspondente, isto é, CHAPISCO =< 2 x ALVENARIA. CHAPISCO = EMBOÇO + REBOCO COMPLETO (aproximado) |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 24/03/2014 - R1: 25/03/2014 |

TCPO 10- PÁG 320 (324) -  ÍNDICE DA TCPO = 569.