|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | # 6.7 – CONCRETOS |  |  |
| SERVIÇO: Concreto com Agregado Produzido ou Adquirido | Unidade: m3 | POS N0 07 R1 | 03/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Servente. - Materiais para C3268 (agregado produzido): Areia de rio (extração), brita produzida, cimento. - Equipamento para C3268: Betoneira com motor a diesel. - Materiais para C0838 (agregado adquirido): Areia média, cimento e pedrisco. - Equipamento para C0838: Betoneira elétrica. - Considera materiais e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira. - Não considera o transporte e lançamento do concreto. - Não considera o controle tecnológico. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Volume calculado nas plantas do cálculo estrutural, computando uma só vez o volume referente a interseção de pilares, vigas e lajes. - Em lajes e painéis não descontar vãos até 2,00m2. - As vergas deverão ser medidas em m3 (verga reta) ou metro linear (verga em arco). Ver observações abaixo. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 m3 a 30 m3 de concreto amassado e pelo menos una vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança agregados ou marcas de cimento. - Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica (fck) exigida pelo projeto aos 28 dias. . |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |

- NBR 5672 - Diretrizes para o controle tecnológico de materiais destinados a estruturas de concreto - Procedimento - NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. - NBR 5739 - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos de concreto - Método de ensaioNBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado - Procedimento - NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência - NBR 12654:1992. Versão corrigida 2000- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto – Procedimento. - NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento BNT NBNT - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR NM 067:96 – Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. (NM = Norma Mercosul)

# Serviços Principais Relacionados:

- C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3. Tem também as seguintes opções de fck: 13,5; 15; 18; 20; 25; 30; 35 e 40Mpa. - C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO – M3. Tem também as seguintes opções de fck: 13,5; 15; 18; 20; 25; 30; 35 e 40Mpa. - C0847 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK=10 MPa – M3. Tem outras opções de fck. - C4170 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa - ALTO DESEMPENHO - M3 - C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - M3 - C604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3 - C2665 - VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO – M (Metro Linear) - C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO – M3

# Observações:

- As vergas deverão ser calculadas como vigas em vãos maiores que 2,40 m. Usualmente é de 10 cm x 10 cm com colocação de 3 ferros de 6.3 mm (1/4”) com largura que deve exceder em torno de 20 a 30 cm a largura do vão. Concreto 1:2,5:4. Dependendo da tabela a medição poderá ser feita por m3 ou metro linear. - A composição da SEINFRA não define o tipo de controle do concreto por ela utilizada se é A, B ou C.

# Estimativas de consumo:

- Para laje maciça (incluindo escada): volume = área do pavimento multiplicado por 0,08 - Para vigas (parte que se destaca da laje) = área do pavimento multiplicado por 0,04 - Para pilares = N vezes área do pavimento multiplicado por (0,012 vezes 0,002N), onde N é o número de pavimentos. - Para blocos e Cintas – área do pavimento multiplicado por 0,12.

# Aprovação – SUPER/SUPAD

Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014

Pág. 153 (157) da TCPO10 - Concreto estrutural virado em obra, controle " B " , consistência para vibração, brita 1 - unidade: m3