|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |
| SERVIÇO: Construção de Alojamentos | Unidade: m2 | POS N.º – 45 R2 | 26/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Pedreiro, servente e carpinteiro. Materiais: Areia, brita, cimento, eletroduto, dobradiça, tomada, tarjeta, lâmpada, interruptor, fio 2,5mm2, fechadura, disjuntor (fração), cadeado e madeira em geral. Considera mão de obra e material para execução do alojamento, sendo o piso em concreto simples, virado em obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas em chapa compensada. Não considerado a construção dos banheiros. Portanto deverá ser colocado no serviço apropriado. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área construída do alojamento (projeção horizontal das paredes externas). |
| Procedimento Executivo: |
| Nivelar o solo e aplicar uma camada em torno de 2 cm de concreto desempenado. Fazer o fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes. Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral de 50 cm. Instalar as telhas de fibrocimento. Executar o piso cimentado. Concluir as instalações elétricas e hidrossanitárias. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NBR12284:1991 em vigor - Áreas de vivência em canteiros de obras – Procedimento. NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 1 8 .13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.4 – Áreas de vivência. Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho Código Municipal de Obras Código Sanitário Estadual Legislação de Meio Ambiente NBR 7229:1993 Versão Corrigida:1997 em vigor - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos ABNT/NB 41 (código secundário). |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS - M2 C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 C0003 - ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 C2936 - REFEITÓRIOS - M2 C0043 – ALOJAMENTO - M2 C0369 – BARRACÃO ABERTO - M2 C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1. Outros tipos: A2 até A5. - UN |
| Observações: |
| A norma especifica (NR-18): 1 bebedouro para cada 25 trabalhadores. 1 chuveiro e 1 sanitário para cada 15 operários. Dimensões mínimas da cama: 0,80 x 1,90m (NR-18) Máximo de 4 operários por quarto. |
| Metodologia aproximada para cálculo da área do alojamento: |
| Utilizar 4,00 m2 por operário que dorme na obra. Exemplo: Para uma obra em que 10 operários sempre pernoitam, temos que o alojamento deverá ter 4 x 10 = 40,00m2. |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 08/05/2014 - 14/5/2014 |

TCPO 10- FL 57 - Não tem o serviço em pauta.