|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 11 – COBERTURA | 11.1 – ESTRUTURA DE MADEIRA |
| SERVIÇO: Estrutura de Madeira para Telha Cerâmica | Unidade: m2 | POS N.º – 39 R1 | 20/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Carpinteiro e ajudante. Materiais para estrutura de madeira (C1336): ferragem para telhados, madeira e prego. Materiais para a tesoura (C2460): ferragem para telhados, parafuso, prego e linha de madeira. Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas. A madeira utilizada, quando não especificado, é peroba aparelhada ou outra de qualidade equivalente. Considera que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria. No caso da composição C1336 (estrutura de madeira), o madeiramento inclui ripas, caibros, linhas, tesouras e os contraventamentos necessários. O madeiramento com reaproveitamento (C3005) aproveita o madeiramento existente, pagando de material novo somente os pregos. O madeiramento com ripa e caibro (C4459) não inclui as linhas e nem tesouras. Portanto essa composição é utilizada nas reformas cuja coberta as linhas e tesouras não precisam mexer. O madeiramento com ripa, caibro e linha (C4460) não inclui as tesouras. Portanto esse serviço será utilizado na estrutura ancorada em laje ou parede ou, em obras cujas tesouras estão previstas em outro item do orçamento. O madeiramento para casa popular inclui o beiral de Massaranduba (1,2 x 10 cm). |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área de projeção horizontal do madeiramento, pois a declividade é considerada nos coeficientes da composição. As ripas e as vigas são medidas em m (metro linear). |
| Procedimento Executivo: |
| Os apoios das vigas principais das tesouras não devem se apoiar diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira). Os apoios dos pontaletes não devem ser colocados diretamente sobre a laje do forro, mas sim sobre placas de apoio, que podem ser constituídas por seções de pranchas ou vigas de madeira. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NBR 7190:1997 em vigor - Projeto de estruturas de madeira. NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.7 – Carpintaria NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas NBR 7203:1982 em vigor - Madeira serrada e beneficiada |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1336 – ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) – M2. Outros vãos: VÃO 07 A 10m e 10 A 13m. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO – M2 C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) – M2 C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) – M2 C4467 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR. – M2 C2237 - RIPA DE PEROBA (2X8)cm - M C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS - M C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" - M C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - M |
| Observações: |
| Os ripas são de Peroba, as linhas de maçaranduba e os caibros não são especificados. A fiscalização deverá exigir que todas as madeiras sejam de maçaranduba ou equivalente em qualidade. |
| Quantitativos aproximados: |
| Em obras padrões considera-se a área do madeiramento igual á área da coberta com telha cerâmica. Quando não há projeto do madeiramento da coberta, adotar, para obras padrões, as seguintes dimensões mínimas: Terças: 6 x 12 cm, caibros: 5 x 6 cm, ripas: 1 x 5 cm, pranchas: 5 x 30 cm e pontalete: 7,5 x 7,5 cm. Em relação aos espaçamentos, considerar os seguintes valores máximos: a) 50 cm entre caibros; b) 50 cm entre ripas e c) 3,00 m entre terças de 6 x 12 cm. Vãos máximos das terças: a) 2,00 m, linha 6 x 8 cm, b) 3,00 m, linha 6 x 12 cm c) 4,00 m, linha 6 x 16 cm e d) 5,00 m, linha 6 x 20 cm. Considerando uma pressão de 100 kgf/m2 atuando nas terças e 50 cm de espaçamento dos caibros. Para pré-dimensionamento das terças utilizar a proporção, altura da terça = vão/25. Exemplo: Para vão de 3,20 m  320 cm/25 = 18,8 cm, utilizar terça 6 x 16 cm. É “vão/30” para peças roliças. Madeira C40. Vãos máximos das vigas (linhas que sustentam as terças): a) 3,00 m, linha 8 x 20 cm, b) 4,00 m, linha 10 x 25 cm e c) 5,00 m, linha 10 x 30 cm. Considerando uma pressão de 100 kgf/m2 atuando nas vigas e terças a cada 4,00 m.. Para pré-dimensionamento das vigas utilizar a proporção, altura da terça = vão/16. Exemplo: Para vão de 3,50 m  350 cm/16 = 0,218 cm, utilizar viga 8 x 25 cm. É “vão/18” para peças roliças. Madeira C40. Fonte: BLOG ESTRUTURAS DE MADEIRA - www.carpinteria.com.br. Pré-dimensionamento de Vigas de Madeira para Coberturas Texto : Eng. Alan Dias (projetos@carpinteria.com.br). |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/04/2014 |

TCPO 10- Pág. 234 (238) -  ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto • unidade: m2