|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | # 6.7 – CONCRETOS |  |  |
| SERVIÇO: Lançamento e Aplicação de Concreto | Unidade: m3 | POS N0 08 R1 | 04/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - Considera-se o transporte do concreto até o andar da concretagem por elevador de obras, e os esforços demandados desde o descarregamento do concreto do caminhão-betoneira (ou betoneira, no caso de ser feito em obra) até o sarrafeamento/desempenamento. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Para concreto sem elevação, considerar o volume de concreto das cintas e fundações. - Para concreto com elevação, considerar o volume de concreto das colunas, vigas, lajes, etc. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. - TRANSP0RTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante. - LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, nas formas previamente molhadas. A altura de lançamento não pode ultrapassar 2,00 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. - ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. - ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio. - CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa se manter úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma. . |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 5672 - Diretrizes para o controle tecnológico de materiais destinados a estruturas de concreto - Procedimento - NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. - NBR 5739 - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos de concreto - Método de ensaioNBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado - Procedimento - NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência - NBR 12654:1992. Versão corrigida 2000- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto – Procedimento. - NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento BNT NBNT - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR NM 067:96 – Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. (NM = Norma Mercosul) |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO – M3 - C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3 - C4135 - LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO - M3 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - A composição da TCPO 10 acrescenta “Vibrador de imersão. O consumo é bem menos. |  |  |  |
| # Estimativas de consumo: |  |  |  |
| - Ver estimativa para o concreto virado em obra. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014 |  |  |  |

Pág. 156 (160) da TCPO10 -  TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura - unidade: m3