|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 19 – PINTURA | 19.4 – SUPERFÍCIES METÁLICAS |
| SERVIÇO: Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro | Unidade: m2 | POS N0 04 - R2 | 29/05/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Pintor e ajudante. Materiais: Aguarrás mineral, esmalte sintético, lixa para ferro e zarcão. O serviço inclui o zarcão (antiferrugem). |
| Critério de Medição: |
| Cercas, caixilhos, grades e gradis de ferro: medir uma vez a área do vão luz ou de projeção no plano horizontal. Cercas tipo alambrado, ou similar: multiplicar a área do vão luz por 2. Portas de chapa de ferro ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 2,50. Portas de chapa de ferro ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2. Portas e janelas de caixilho de vidro: multiplicar a área do vão luz por 1. Portas e janelas de caixilho de vidro, tipo basculante: multiplicar a área do vão luz por 2. Caixilhos com folha inteira em venezianas e persianas de enrolar: multiplicar a área do vão luz por 4. Portas pantográficas, portas onduladas de enrolar e grades de enrolar: multiplicar a área do vão luz por 2,5. Portas, grades e janelas especiais: o critério de medição deverá levar em consideração cada caso isolado. Registrar o critério nas especificações da obra. |
| Procedimento Executivo: |
| A aplicação é feita a pincel ou revólver. As superfícies das grades deverão estar isentas de graxas, óleos ou ferrugens. Aplicar, no mínimo, uma demão de fundo anticorrosivo. Após, aplicar duas demãos de tinta tendo o cuidado de seguir as recomendações do fabricante quanto ao intervalo entre uma pintura e outra. . |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais. NBR 15381 - Tintas para construção civil. NBR 15382 – Tintas para construção civil. NBR 12311 - Segurança no trabalho de pintura NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO – M2 C1428 - GRAFITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO – M2 C3425 - PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO - M2 C2467 - TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2 |
| Observações: |
| A SEINFRA não tem o serviço “pintura sem o anticorrosivo” e nem pintura uma demão. Seria interessante nas pinturas de grades já pintadas nas recuperações de obras. |
| Metodologia de cálculo: |
| Definido no critério de medição. |
| Aprovação – SUPER/SUPAD |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 17/3/2014 |

Pág 293 da TCPO10 –  C1279 (SEINFRA)