|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 12 – IMPERMEABILIZAÇÃO | 12.4 – COBERTURAS |  |  |
| SERVIÇO: Aplicação de Manta Asfáltica em Coberturas | Unidade: m2 | POS N.º – 27 R1 | 12/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |

- Mão de obra: Aplicador de impermeabilização e ajudante. - Materiais para impermeabilização c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno: adesivo a base de asfalto, gás, manta asfáltica com armadura de filme de polietileno e= 3mm. - Materiais para impermeabilização de coberturas planas c/manta à base de asfalto modificado: manta asfáltica polimérica e tinta primária. - Materiais para impermeabilização de lajes c/ manta asfáltica pré-fabricada, c/ véu de poliéster: asfalto modificado, tinta primária e véu de poliéster. - Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da manta. - Não considera serviços de regularização de base e proteção mecânica e camada de amortecimento, porém eles devem ser previstos à parte nos orçamentos.

# Critério de Medição:

- Medição pela área efetiva, descontando os espaços abertos. - Incluir a parte que sobe na parede, conforme projeto ou aproximadamente 30 cm. - Não considerar as perdas pois já estão previstos na composição..

# Procedimento Executivo:

- Fazer teste de estanqueidade... - Prevê proteção mecânica nos locais de trânsito de pessoas...

# Normas Técnicas relacionadas:

- NBR 12950:1993 em vigor - Execução de imprimação impermeabilizante – Procedimento. - NBR 12951:1993 em vigor -Execução de imprimação ligante – Procedimento. - NBR 9574:2008 confirmada em 2014 - Execução de impermeabilização - NBR 9575:2010 em vigor - Impermeabilização - Seleção e projeto

# Serviços Principais Relacionados:

- C1471 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO - M2 - C1464 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS C/MANTA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO - M2 - C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER. - M2 Obs.: Não deve ser colocado pois a composição não contempla a manta. - C4124 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM DUPLA CAMADA COM MANTA ESTRUTURADA EM POLIÉSTER 4mm - TIPO IV E MANTA DE ALUMÍNIO - M2 - C4659 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS - M2

# Observações:

- O serviço “C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER” não deve ser colocado pois a composição não contempla a manta.

# Verificação de quantitativo:

# Aprovação: SUPER/SUPAD

# MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 28/03/2014

TCPO 10- FL (244) -  ÍNDICE DA TCPO = 569. TCPO12